Модифицированная  базальтовая чешуя с физико-химической стабильностью  в физиологических растворах

Федоренко Юлия Алексеевна

Студентка

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,

факультет биомедицинской инженерии, Киев, Украина

E-mail: sone4ko503@mail.ru

В современном медицинском материаловедении в области создания новых имплантационных композитов основное внимание уделяется совершенствованию костных цементов и многофазных композиций, максимально приближенных к составу и свойствам костной ткани, а также разработке биокерамических составляющих на основе ортофосфатов кальция с последующим их использованием в инженерии тканей. Из-за собственных неудовлетворительных механических свойств ортофосфаты кальция находят ограниченное применение в качестве несущих материалов для ортопедии и стоматологии: они хрупкие и жесткие для таких целей. На сегодня такая задача решается, в основном, применением добавок биологически совместимых металлов (таких как кобальт - хромовые сплавы, титан и его сплавы, нержавеющая сталь марки 316L), но эти металлы являются хоть и не токсичными, но всегда биоинертными, поэтому не могут образовывать связи с костью непосредственно [1,2]. В работе предложено использовать в качестве дисперсно-упрочняющих добавок в материалы на основе ортофосфатов кальция базальтовую чешую, полученную путем плавления горных пород (базальта) при температуре 1400 – 1450 ºС с дальнейшим диспергированием расплава на специальных центробежных устройствах, в результате чего формируются пластины в форме чешуи, которая представляет собой тонкий пластинчатый материал толщиной 2 – 6 микрон и площадью поверхности 0,5 – 4,5 мм².

Проведено сравнительное исследование физико-химической стабильности базальтовой чешуи различной модификации в физиологических растворах, приближенных по своему солевому составу к тканевой жидкости организма человека.

***

Установлено, что повышение температуры активации исходной базальтовой чешуи значительно увеличивает ее физико-химическую стабильность в физиологических растворах и сохраняет фазовый состав, не образующий побочных продуктов взаимодействия, которые могут отрицательно влиять на организм.

Предложено  проводить активацию природной базальтовой чешуи в определенных технологических условиях, что дает возможность использовать ее в качестве дисперсно-упрочняющих добавок в ортофосфатные имплантационные материалы.

Литература

1. Aryal S. Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite Using Carbon Nanotubes as a Nano-Matrix / S. Aryal, К. Bahadur, N. Dharmaraj at al. // Scripta Materialia. – 2006. – № 54. – P. 131–135.

2. Larner J. P. Pore-graded hydroxyapatite materials for implantation  /J. Р. Larner, C. Lathe // J. British Ceram. Soc. – 1999. – № 60. – P. 509–510.