# Исследование магнитных свойств порошков чистого гексаферрита бария и монокристаллов Mn-замещённого гексаферрита бария

Каландия М.Р.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: margarita-kalandija@rambler.ru

Бариевые и стронциевые гексаферриты, с 1952 года известные в промышленности под названием ферроксдюры, представляют немалый интерес с точки зрения изучения их структурных и магнитных свойств. Названные соединения являются магнитно твердыми ферритами с гексагональной структурой, подобной структуре магнитоплюмбита. Благодаря своим свойствам бариевые гексаферриты нашли широкое применение в промышленности. Высокие значения намагниченности насыщения и коэрцитивной силы позволяют рассматривать вероятность использования бариевых гексаферритов также в качестве поглотителей микроволнового излучения, в высокочастотных устройствах, а также в элементах памяти с высокой плотностью записи. Кроме того, бариевые гексаферриты широко используются для изготовления постоянных магнитов. В настоящее время на основе этих ферритов ведутся поиски новых материалов, получаемых за счет частичного замещения атомов бария или железа другими элементами. При таком замещении удается варьировать магнитные свойства гексаферритов, изменять их намагниченность насыщения, коэрцитивную силу и анизотропию.

В настоящей работе представлены результаты исследований магнитных свойств образцов двух серий. Образцы первой серии представляли собой порошки чистого гексаферрита бария, полученные путем перемалывания в течение 4, 15 и 18 часов соответственно. Размер частиц зависел от времени перемалывания. Образцы второй серии представляли собой монокристаллы состава  BaFe12-xMnxO19, где х менялся от 1,00 до 4,85. Все измерения проводились на вибрационном магнитометре LakeShore 7407 при комнатной температуре в диапазоне полей [-16 кЭ; +16 кЭ]. Масса образцов измерялась на электронных весах с точностью до 10 мкг.

При исследовании первой серии образцов были измерены петли гистерезиса, то есть зависимости намагниченности от внешнего поля (рис. 1). Были определены магнитостатические параметры: намагниченность насыщения и коэрцитивная сила, а также зависимости этих параметров от времени помола (рис. 2).

Рис.1						Рис. 2

Монокристаллы Mn-замещенных гексаферритов бария были исследованы с учетом наличия у них анизотропии. Зависимости намагниченности насыщения от внешнего поля  (петли гистерезиса) были сняты при различных углах между лёгкой осью анизотропии и направлением внешнего поля. Кроме того, исследована зависимость магнитостатических параметров от концентрации марганца в образцах.