В настоящее время прямая экспериментальная идентификация дефектов в углеродных наноструктурах представляет определенные трудности, для решения данной проблемы используется компьютерное моделирование, которое позволяет на предсказательном уровне изучить особенности дефектов, а также их влияние на физические свойства материалов. В докладе рассмотрены топологические дефекты Стоуна–Уэльса в графене и спрогнозированы двумерные дефектные графеновые структуры с помощью молекулярного редактора HyperChem. Обсуждаются две новые дефектные графеновые структуры в дополнении к известной - фаграфену.

Простейшим дефектом в графене является точечный дефект Стоуна–Уэльса (SW). Он образуется при повороте одной из связей углерод-углерод С–С на угол 90°, в результате чего четыре шестиугольника преобразуются в два семиугольника и два пятиугольника (см. рис.1). Длина связи С-С в графене 1.42 Å, после образования данного дефекта длина развернутой связи уменьшается.

Рис. 1. Схема образование дефекта SW

Известно, дефекты SW оказывают существенное влияние на структурные и электрические характеристики графена. Они нарушают симметрию решетки, делая две подрешетки неэквивалентными и тем самым приводя к появлению запрещенной зоны в электронном спектре. Кроме того, дефекты SW представляют интерес как центры предпочтительной абсорбции различных атомов. Известно, после образования дефекта SW в структуре графена возникают поперечные смещения порядка 1.7Å приводящее к искажению монослоя [1].  Структура с одним дефектом SW имеет энергию связи равную 11.79 eV, структура графена без дефекта имеет энергию 9.05 eV. Если из графеновой полосы с одним дефектом SW склеить нанотрубку, то в равновесном состоянии она изгибается в сторону дефекта.

Рассмотрим структуру с двумя дефектами SW (см. рис.2). Согласно данным работы [2], в данной конфигурации дефекты SW отталкиваются. Транслируем дефекты, изображенные на рис. 2 вдоль и перпендикулярно их направлению. Результат трансляции представлен на рис.3, при моделировании была рассмотрена структура, состоящая из 125 атомов углерода. Данная дефектная структура состоит из 5- и 7-угольных колец и соответственно вырезая из структуры полосу и склеивая, можно получить дефектную углеродную нанотрубку.

Рис. 2. Графеновая структура с двумя дефектами SW

Рис.3. Дефектная структура из 5- и 7-угольных колец

Другой вариант формирования структуры из дефектов SW состоит в чередовании дефектных и бездефектных полос (см. рис. 4), на котором изображена структура, состоящая из 5-, 6- и 7-угольных колец.     В литературе известна дефектная графеновая структура фаграфен [3] отличающаяся от рассмотренных нами структур, содержащих дефект SW (см. рис.5).

Рис.  4. Дефектная структура из 5- , 6- и 7-угольных колец

Рис.  5. Атомная структура фаграфена

# Список литературы

1. Взаимодействие дефектов Стоуна−Уэльса в графене. А., Подливаев А.И. Опенов Л. 2015 г., ФТТ, Т. 57, стр. 802.

2. Stone-Wales defects in graphene and other planar. . Jie Ma Dario Alfè, Angelos Michaelides, and Enge Wang. 033407 , 2009 г., Phys. Rev., Т. 80.

3. Phagraphene: A Low-Energy Graphene Allotrope Composed of 5–6–7 Carbon Rings with Distorted Dirac Cones. Zhenhai Wang Xiang-Feng Zhou, Xiaoming Zhang, Qiang Zhu, Huafeng Dong, Mingwen Zhao, and Artem R. Oganov. 9, 2015 г., Nano Lett., Т. 15, стр. 6182–6186.