Разработка методов эксфолиации слоистого гидроксида иттрия

Родина АнфисаАндреевна

Студентка

Япрынцев АлексейДмитриевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

anfisarodina@yandex.ru

Слоистые неорганические соединения находят широкое применение в качестве ионообменных материалов, ионных проводников, катализаторов. Интерес к подобным веществам резко усилился после открытия в 2004 году Новоселовым и Геймом графена [1], представляющего собой одноатомный слой углерода, получаемого путем эксфолиации наиболее известного слоистого материала – графита. Вслед за этим открытием появился целый ряд работ, описывающих эксфолиацию различных слоистых соединений до 2D-кристаллов и их последующую модификацию для получения структур различного состава и свойств [2]. В том числе впервые удалось эксфолиировать слоистые двойные гидроксиды (СДГ) и слоистые гидроксосоединения редкоземельных элементов (СГ РЗЭ). Общая формула СГ РЗЭ - Ln2(OH)5A·xH2O (Ln=Y, Nd-Tm, A=Cl-, NO3-), интерес к подобным соединениям связан с возможностью сочетания различных свойств лантанидов (оптических, магнитных, каталитических), обусловленный их электронным строением, и интеркалированных в межслоевое пространство лигандов для создания многофункциональных материалов. Внимание к коллоидным растворам двумерных кристаллов СГ РЗЭ связано с возможностью их использования для получения люминесцентных и сенсорных покрытий, а также средств для доставки лекарств.

Целью данной работы стала разработка новых методов эксфолиации СГ иттрия в водных и неводных средах по аналогии с методиками, разработанными для СДГ.

В начале работы нами были поставлены следующие задачи:

1) Синтез слоистого гидроксонитрата (СГН) иттрия методом гомогенного гидролиза в присутствии ГМТА и исследование продукта методами РФА, ТГА и РЭМ.

2) Проведение анионобменных реакций между СГН иттрия и водными растворами солей органических кислот (C12H25SO4Na, C17H33COONa, C17H35COONa, NH2C11H22COONa), анализ продуктов методами РФА и ТА.

3) Эксфолиация продуктов анионного обмена в водных и неводных (толуол, формамид) средах, а также в сверхкритическом CO2, анализ продуктов методами РФА, динамического светорассеяния (ДСР).

В ходе работы был синтезирован слоистый гидроксонитрат иттрия, состава Y2(OH)4,97(NO3)1,03 ⋅ 1,7H2O. В результате протекания анионобменнных реакций с солями органических кислот C12H25SO4Na, C17H33COONa, C17H35COONa наблюдалось увеличение межплоскостного расстояния dbasal от 9 Å (для исходного соединения) до 25 Å, 43.8 Å, 47.7 Å соответственно. Сверхкритическая обработка полученных соединений приводит к дополнительному увеличению (~на 20%) межплоскостного расстояния dbasal. По данным ДСР, суспензия додецилсульфат-содержащего гидроксида иттрия в формамиде не является стабильной и полностью растворяется за время порядка 1 месяца.

Литература

1.	Novoselov K.S. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films. 2012. Vol. 666, № 2004.

2.	Ma B.R., Sasaki T. Nanosheets of Oxides and Hydroxides : Ultimate 2D Charge-Bearing Functional Crystallites. 2010. P. 5082–5104.