Получение наночастиц оксидов железа стабилизированных полимерными лигандами
Пашалиев Бекир Латифович

Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E–mail: pashaliev.bekir@yandex.ru

В последние годы интерес к изучению наноразмерных материалов, содержащих наночастицы различных металлов и полимеры, существенно возрос, что обусловлено возможностью объединения уникальных свойств металлов с технологичностью и дешевизной полимеров. Это позволяет использовать наноматериалы во многих областях науки и техники. [1] Перспективными для исследования являются полимерные материалы, содержащие наночастицы d-металлов (Co, Ni, Fe), и их соединения, за счет их высоких магнитных свойств. [2]

В данной работе представлено получение наночастиц магнетита, стабилизированных полиэлектролитами: модифицированным хитозаном (МХТ) и сополимером дивинилового эфира с малеиновым ангидридом (ДИВЭМА). [3,4] По результатам рентгенофазового анализа были выбраны условия получения магнетита (Fe3O4) методом соосаждения: соотношение Fe3+/Fe2+ = 2:1 в растворах соляной кислоты, трёхкратный избыток щёлочи, температура 50°С, инертная атмосфера аргона, ультразвуковое перемешивание. Стабилизация наночастиц полимерными лигандами осуществлялась внесением суспензии частиц в водной среде в растворы полимеров – МХТ и сополимера ДИВЭМА при варьировании соотношения концентраций полимер: наночастицы (1:2, 1:5, 1:10). В ИК-спектрах полученных наночастиц присутствуют полосы поглощения, характерные для оксида железа и соответствующих полимеров.  Метод протонно-корреляционной спектроскопии показал, что наночастицы обладают зарядом, который определяется типом используемого полимера, имеют размеры в диапазоне 200-700 нм и являются pH чувствительными, т.е. способными изменять свои размеры в соответствии с изменением степени ионизации полимерных лигандов.

Литература

- Помогайло, А.Д. Наночастицы металлов в полимерах / А.Д. Помогайло, А.С. Розенберг, И.Е. Уфлянд. – М.: Химия, 2000. – 672 с.

- Gubin, S.P. Magnetic nanoparticles: preparation, structure and properties / S.P. Gubin, Yu.A. Koksharov, G.B. Khomutov, G.Yu. Yurkov // Russian Chemical Reviews. – 2005. – V. 74. - №6. – P. 489–520.

- Горшкова М.Ю., Волкова И.Ф., Алексеева С.Г., Молоткова Н.Н., Скорикова Е.Е., Изумрудов В.А. // Высокомолек. cоед. А., 2011, 53, 1.

- Volkova I.F., Gorshkova M.Yu., Ivanov P.E., Stotskaya L.L. Polym.Adv.Technol. 13, 1067-1070 (2002)