Оценка эффективности воздействия ингибиторов коррозии 
на характеристики поверхности стали 09Г2С

Селиванова А.А.

ученица

научный руководитель канд. хим. наук, доц. Дергунова Е.C.

Липецкий государственный технический университет

Липецк, Россия

E-mail: dergunova14@yandex.ru

Для всех промышленных предприятий (нефтедобывающих, энергетических, металлургических и пр.) весьма актуальны вопросы защиты от образования солеотложений в металлических трубопроводах и на поверхностях иных технологических конструкций, соприкасающихся с водой, а также их естественная коррозия [1]. Данная работа посвящена изучению структурных характеристик и коррозионных свойств стали 09Г2С под воздействием ингибиторов солеотложений различного состава с целью подбора оптимального реагента для защиты от солеобразования трубных сталей в процессе эксплуатации.

В качестве материала исследования выбрана конструкционная низкоуглеродистая сталь 09Г2С. Обработка растворами ингибиторов проводилась в диапазоне температур от 15 до 65оС. Для исследования использовались растворы различных ингибиторов с концентрацией 0,5 мг/л. Выдержка образцов составляла от 12 часов до 5 суток [3].

Исследование структуры сплавов после экспозиции проводили методом металлографического анализа. Установлено, что для всех образцов как до, так и после обработки растворами различных сред при разных температурах характерна феррито-перлитная структура. Обнаружено появление псевдо-границ ферритных зерен вследствие более интенсивного реагирования на состав растворов отдельных участков ферритных зерен. Также была проведена оценка микротвердости материала. Отмечено изменение средних значений микротвердости для всех типов сред за счет протекания процессов перераспределения внутренних напряжений в результате миграции углерода под влиянием активных компонентов растворов ингибиторов.

Изучение морфологии поверхности стали, проведенное методами атомно-силовой микроскопии, показало образование на поверхности исследуемого материала защитной пленки. Оценка влияния ингибиторов солеотложений на коррозионные свойства выявила наличие продуктов коррозии по границам ферритных зерен, что свидетельствует о вытравливании перлитных колоний, и увеличение скорости коррозии для всех растворов [2].

По результатам работы предложены программы обработки воды, уменьшающие негативное влияние коррозионных процессов с одновременным удалением солеотложений в трубном пространстве.

Литература

1.	Коррозия и защита от коррозии. Семенова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В.Под ред. Семеновой И.В. М.: Физматлит, 2002. 336 с.

2.	Ахметшина И.З. О механизме образования солеотложений. Нефтепромысловое дело.№ 1. М., 1982.С. 26-28.

3.	Макарова Н.А., Селиванова А.А. Сравнительная оценка воздействия ингибиторов солеотложения на характеристики поверхности стали 09Г2С. Проспект свободный-2016. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных.