Совмещенный метод мягкой литографии и золь-гель синтеза как способ получения радужной голографии на поверхности SiO2, TiO2 и ZrO2

Илатовский Д.А., Виноградов В.В.

Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

ilatovskii@scamt.ru

Материалы, поверхность которых имеет волнообразный профиль микронного порядка, применяются в качестве голографических материалов [1], резонаторов [2], дифракционных решеток [3] и т.д. На сегодняшний день не существует методик структурирования поверхности неорганических материалов: SiO2, TiO2 и ZrO2, которые отличаются высоким показателем преломления и прозрачностью, в мягких условиях (комнатная температура, атмосферное давление, отсутствие дополнительного оборудования). В проекте был разработан способ, основанный на совмещении методов мягкой литографии и золь-гель синтеза.

Так как размеры полученных микроканалов сопоставимы с длинами волн оптического диапазона, на поверхности материалов наблюдается эффект цветовой дифракции в белом свете. Интенсивность явления зависит от показателя преломления [4], поэтому, наибольшая голографическая эффективность наблюдается на поверхности диоксида титана (n=1.9), наименьшая – на поверхности диоксида кремния (n=1,3). Установлено [4], что эффект возрастает при увеличении коэффициента поглощения материала. Этим объясняется причина введения в образцы многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), свойства которых близки к абсолютно черному телу [5]. Введение 5 массовых процентов МУНТ в неорганические матрицы значительно увеличило видимость поверхностной дифракции.

Литература

1. Vasconcellos F. C. et al. Printable surface holograms via laser ablation // ACS Photonics. 2014, №6(1). p. 489-495.

2. Wang Y. et al. Nanoimprinted polymer lasers with threshold below 100 W/cm 2 using mixed-order distributed feedback resonators // Optics express. 2013, № 12(21). p. 14362-14367.

3. Palmer C. A., Loewen E. G. Diffraction grating handbook, New York: Newport Corporation. 2005.

4. Kogelnik H. Coupled wave theory for thick hologram gratings // Bell Labs Technical Journal. 1969, №9(48). p. 2909-2947.

5. Yang Z. P. et al. Experimental observation of an extremely dark material made by a low-density nanotube array // Nano letters. 2008. №2(8) p. 446-451.