Изучение флуоресцентных свойств наночастиц на основе PLGA c включённым красителем

Жукова В.И.1, Осипова Н.С.2

Студент, научный сотрудник

1Российский химико-технологического университет имени Д.И. Менделеева, факультет естественных наук, Москва, Россия

2ООО «Технология лекарств», Химки, Россия

E-mail: vassaz@list.ru, kompacc@yandex.ru

Направленный транспорт лекарственных веществ в организме с помощью полимерных наночастиц (НЧ) – активно развивающееся направление в современной фармацевтической технологии [4]. Флуоресцентное детектирование – один из наиболее эффективных способов визуализации биораспределения НЧ в организме. Кроме того, флуоресцентные метки в виде квантовых точек или флуоресцентных красителей в составе наночастиц (НЧ) используют для определения механизмов их интернализации в клетки [1]. Несмотря на популярность данного метода, влияние материала носителя на флуоресцентные свойства красителя в составе НЧ мало изучено.

Цель исследования: определение оптимального количества флуоресцентного красителя с наибольшей эффективностью излучения для визуализации НЧ на основе сополимера гликолевой и молочной кислот (PLGA).

***

В данном исследовании в качестве флуоресцентной метки НЧ был выбран DiI (перхлорат 1,1’-диоктадецил-3,3,3’,3’-тетраметилиндокарбоцианина) – краситель, который применяется в биологии и медицине при изучении межклеточных контактов, адгезии и строения нервной системы [2].

НЧ на основе PLGA (Resomer 502H), содержащие DiI, были получены методом простых эмульсий. Массовые соотношения краситель/полимер (мкг/мг) составляли 0,84, 3,02, 6,45, 12,83, 25,45. В исследовании были использованы методы спектрофото- и флуорометрии, капиллярный электрофорез, сканирующая электронная и конфокальная микроскопии. Яркость (brightness) флуоресцентной метки определяли по формуле: , где φ - квантовый выход, ε - коэффициент молярного поглощения включенного в НЧ красителя, N – число молекул красителя на одну НЧ [3].

В результате исследования определена зависимость яркости НЧ от массового соотношения краситель/полимер. Максимальной яркостью (2,4(105 M-1(см-1) обладали НЧ, содержащие 2, 18 мкг DiI/мг PLGA. Показано преимущество использования данной флуоресцентной метки по сравнению с  рядом других красителей и квантовых точек.

Выражаем благодарность коллективу лаборатории систем доставки OOO «Технология лекарств» за помощь в реализации научных исследований.

Литература

1.   Reisch A., Klymchenko A.S., Fluorescent Polymer Nanoparticles Based on Dyes: Seeking Brighter Tools for Bioimaging//Materials Views. 2016, №12 (15), p.1968–1992

2.   Thermofisher scientific. The Molecular Probes Handbook: A Guide to Fluorescent Probes and Labeling Technologies. Invitrogen. 2010

3.   Wagh A., Qian S.Y., Law B. Development of Biocompatible Polymeric Nanoparticles for in Vivo NIR and FRET Imaging//Bioconjugate Chem. 2012, №23, p. 981–992

4.  Wohlfart S., Gelperina S., Kreuter J. Transport of drugs across the blood–brain barrier by nanoparticles //  J. Control. 2012, № 161. р. 264–273