Исследования многослойной гетерогенной композитной наноструктуры [(Co45Fe45Zr10)35(Al2O3)65/a-Si]120 методами малоуглового рассеяния, рентгенофазового анализа и ультрамягкой рентгеновской эмиссионной  спектроскопии

Логачев В.В.*1, Домашевская Э.П.*2, Юраков Ю.А.*2, Калинин Ю.Е.**2, Ситников С.В.**3, Канныкин С.В.*3, Барков К.А.*4

Аспирант1, профессор2, доцент3, магистр4

*Воронежский государственный университет, физический факультет, Воронеж, Россия

e-mail: yurakov@phys.vsu.ru

**Воронежский государственный технический  университет, г. Воронеж, Россия

e-mail: kalinin48@mail.ru

Перспективным направлением в спинтронике являются аморфные гетероструктуры, которые, наряду с высокими магнитными и магниторезистивными характеристиками, из-за отсутствия межзеренных границ обладают улучшенной структурной стабильностью и однородностью границ раздела слоёв. Варьируя морфологию подобных структур, возможно в широких пределах изменять потенциальный профиль зоны проводимости и валентной зоны. Также довольно высока технологичность этих материалов: проводящие и непроводящие кластеры образуются естественным образом при осаждении ионов мишеней наа подложку. Большинство многослойных гетероструктур (МНС) состоят из ферромагнитных кластеров, размещённых в немагнитной среде - матрице, которая может быть как изолятором, так и полупроводником. В данной работе изучалась морфология МНС [(Co45Fe45Zr10)35(Al2O3)65/a-Si]120, состоящей из 120 слоёв, попеременно нанесенных на подложку Si(100) ферромагнитного сплава Co45Fe45Zr10 и корунда Al2O3 в качестве слоя ферромагнетик - диэлектрик и слоя полупроводника -  кремния (a-Si). Т. к. самое большое влияние на  электрические и магниторезистивные свойства керметов оказывает их морфология: размеры кластеров и их взаимное расположение (ближний - дальний порядок), в  данной работе была предпринята попытка экспериментального определения двух параметров: методом малоуглового рентгеновского рассеяния - толщин слоёв а также методами рентгенофазового анализа и ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии -  фазового состава слоёв и границ раздела между ними.

МНС были получены методом ионно-лучевого распыления двух мишеней: пластины сплава Co45Fe45Zr10 с размещенными на ее поверхности накладками из Al2O3  и пластины Si в плазме Ar при давлении 5*10−4 Torr с предварительными снятием верхнего загрязнённого слоя мишеней (30 мин.) и ионной чисткой подложки (30 мин.). Напыление было реализовано попеременным цикличным перемещением подложки над двумя разными мишенями. Рассчитанные из скоростей осаждения толщины слоёв Co45Fe45Zr10)35(Al2O3)65 и a-Si составили 3.5 и 3.4 нм соответственно, общая толщина МНС - 828 нм.

Малоугловая рентгеновская дифракция была получена на дифрактометре ARL X´TRA в геометрии Брэгга-Брентано, интервал углов 1-10° (2θ), источник излучения -  рентгеновская трубка с медным анодом (Сu Kα)). Дискриминация неупруго рассеянного и Kβ- излучения осуществлялась полупроводниковым энергодисперсионным детектором с разрешением 250 эВ и охладителем на элементах Пельтье. Прибор был откалиброван по стандартному образцу NISTSRM-1976a, погрешность положения рефлексов относительно эталона  -  не более 0.010° (2θ).

Рентгенофазовый анализ был проведен с помощью дифрактометра ДРОН-4М в геометрии Брэгга-Брентано, интервал углов 10-72° (2θ), источник излучения -  рентгеновская трубка с кобальтовым анодом (Co Kα) и  фильтром Fe.

Рис. 1 - Дифрактограмма малоуглового рентгеновского рассеяния (1-10°)

Рис. 2 - Дифрактограмма рентгенофазового анализа (10-72°)

Рис. 3 - L2,3-спектры эмиссии кремния на глубинах 10-120 нм

Фон на дифрактограммах с обоих приборов был аппроксимирован логарифмической функцией, по центру тяжести пиков с помощью формулы Вульфа-Брэггов были рассчитаны межплоскостные расстояния.

Ультрамягкие рентгеновские эмиссионные L2,3-спектры  кремния были получены первичным методом с помощью ультрамягкого рентгеновского спектрометра-монохроматора РСМ-500 (глубина анализа - 10, 60, 120 нм, ускоряющее напряжение - 1,0; 3,0; 6,0 кВ соответственно при давлении в рентгеновской трубке и в объеме спектрометра ~10–6 Torr.

На малоугловой дифрактограмме (рис. 1) присутствует 4 порядка интенсивных отражений, в которых в результате моделирования выделено 14 дифракционных максимумов, соответствующих 2 диапазонам значений периодов сверхструктуры (6.2±0.2 нм, 5.1±0.2 нм ответственно).

По данным рентгенофазового анализа (рис. 2) в образце возможно образование аморфных фаз, образующих на снимке гало с центром в 2.43 А. Они являются, главным образом, двойными и тройными оксидами кобальта, железа, алюминия (Co3O4, Fe3O4, CoO*Co2O3, CoAl2O4, Co2AlO4, Co6Al2O11) и силицидами (FeSiZr). Две структуры гало на малых углах относятся к дифракции кварцевой кюветы держателя образца.

Сопоставление известных спектров силицидов железа,  кобальта  и оксидов кремния  с экспериментальным данными показало наличие в МНС моносилицида железа FeSi  и оксидов кремния  SiO0.47,  SiO2. Точками на рис. 3 показаны экспериментальные спектры, сплошной линией - результаты моделирования.

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что в исследованной МНС на основе CoFeZr наблюдается частичное изменение состава и морфологии исходных компонентов, обусловленное образованием оксидов и силицидов, что приводит к локальному утонению контактирующих слоёв, в результате чего в МНС регистрируются два периода сверхструктуры в нормальном к поверхности подложки направлении. Один период  (6.2±0.2 нм) соответствует толщине бислоёв (Co45Fe45Zr10)35(Al2O3)65 + a-Si, второй период меньшей величины (5.1±0.2 нм) соответствует расстоянию между переходными областями, возникающими на границах раздела композитных слоёв и прослоек аморфного кремния.