Исследование критических свойств тонких сверхпроводящих пленок

Безотосный П.И., Гаврилкин С.Ю., Лыков А.Н., Цветков А.Ю.

Младший научный сотрудник

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва

E–mail: bezpi@sci.lebedev.ru

Тонкие пленки из сверхпроводящих материалов весьма перспективны с точки зрения их практического применения. На сегодняшний день они используются при создании детекторов различного типа. В будущем существует перспектива использования тонких сверхпроводящих пленок при создании элементной базы для электроники. Поэтому информация о критических параметрах сверхпроводящих пленок (критическая температура, критические ток и магнитные поля)  имеет важное значение.

В работе представлены результаты экспериментального и теоретического исследования температурной зависимости параллельного поверхности сверхпроводящей пленки  критического магнитного поля. Изучались сверхпроводящие пленки толщиной порядка длины когерентности ξ, для которых существенно влияние границы на их сверхпроводящие свойства.

Ранее в рамках теории Гинзбурга-Ландау было проведено численное моделирование свойств тонких сверхпроводящих пластин из абстрактного материала [1] с использованием для параметра порядка граничных условий общего вида [2].

С учетом подхода, предложенного в [1], осуществлен расчет температурных зависимостей параллельного поверхности пленки критического магнитного поля для параметров сверхпроводящего материала соответствующих ниобию. Проведено сравнение результатов, полученных при численном расчете и экспериментальных результатов, полученных на пленках Nb. Сделан вывод о соответствии расчетных и экспериментальных данных.

Также было рассмотрено, как критическая температура тонких сверхпроводящих пленок зависит от их толщины.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-32-00586).

Литература

- Безотосный П.И., Гаврилкин С.Ю., Лыков А.Н., Цветков А.Ю. Исследование свойств сверхпроводящих пластин толщиной порядка длины когерентности ξ в рамках теории Гинзбурга-Ландау // ФТТ, 57, 1277 (2015).

- Андрюшин Е.А., Гинзбург В.Л., Силин В.П. О граничных условиях в макроскопической теории сверхпроводимости // УФН, Т. 163, №9, 105 (1993).