ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЕВЫХ НАНОПРОВОЛОК СОСТАВА Cu/Ni

И.М. Долуденко

Студент 1 курс магистратуры, НИИ Высшая Школа Экономики

департамент электронной инженерии, Москва. E-Maill: doludenko.i@yandex.ru

Аннотация.

Получение и исследованию различных типов наноматериалов является актуальной задачей. Так, большой интерес представляет получение массивов (ансамблей) параллельно ориентированных нанопроволок (НП), каждая из которых состоит из чередующихся слоёв магнитного и немагнитного металлов. Данная работа посвящена получению массивов НП, состоящих из чередующихся слоёв никеля и меди.

Эксперимент и результаты.

Идея работы состоит в попеременном электроосаждении металлов из раствора, содержащего ионы обоих металлов. На первом этапе была отработана методика осаждения чередующихся слоёв из различных металлов на плоскую поверхность. При этом был подобран электролит и потенциалы осаждения для того или иного металла (напряжение изменялось в пределах 0,2 В до 3 В). Показано, что оптимальный состав электролита: NiSO4*7H2O-0,7М; CuSO4*5H2O-0,025М;H3BO3-0,51М, а напряжения 0,8 В и 1,8 В оптимальны для осаждения слоёв Cu и  Ni, соответственно.

На втором этапе полученные результаты были использованы для получения собственно слоевых НП. Для электроосаждения последних применялся метод матричного синтеза- электроосаждение металлов в поры специально подобранной пористой матрицы [1,2]. В качестве последней использовалась полимерная трековая мембрана. Полученные массивы нанопровлок исследовались на растровом электронном микроскопе с приставкой для элементного анализа. Ниже представлены результаты: кинетика осаждения, СЭМ- изображение полученного массива НП и профиль концентрации вдоль единичной НП.

График зависимости тока от времени

Общий вид массива нанопроволок

Изменение     концентрации Ni и Cu по длине НП

Заключение.

В работе была изучена зависимость состава осаждающегося из электролита материала в зависимости от подаваемого напряжения. Был выбран режим осаждения и синтезированы массивы НП с чередующимися слоями из никеля и меди.

Благодарности. Работа выполнялась при поддержке Гранта РФФИ 15-08-04949. Автор выражает благодарность Бондаренко Г.Г.(НИИ ВШЭ), Загорскому Д.Л. и Бедину С.А. (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН).

Список литературы

1. Martin, C.R. Nanomaterials: a membrane-based synthetic approach.  Science (1994), V.266, 1961-1966.

2. Zagorskiy D.L., Rybalko O.G., Shananin V.A., Bondarenko G.G. Nanowires: fabrication on the base of porous polymer matrixes and some properties / Rare metals, 2009, v.28, Oct, pp,.702-706.