Поверхностная модификация пленок из поли-3-гидроксибутирата, оценка их поверхностных свойств и биосовместимости

- Сапего Диана Витальевна

- Студент

- Сибирский федеральный университет

- Институт фундаментальной биологии и биотехнологии,

660013, Свободный пр., 79, г. Красноярск,

Россия

E-mail: sapego.d@yandex.ru

Важным направлением регенеративной медицины и тканевой инженерии является разработка изделий из биополимеров, которые подвержены биоразрушению и являются биосовместимыми с тканями организма, что необходимо для конструирования биоискусственных органов. К числу таких биополимерных материалов относятся полигидроксиалканоаты (ПГА) – полиэфиры гидроксипроизводных жирных кислот микробиологического происхождения. Однако для эффективной адгезии клеток, их пролиферации и высокой жизнеспособности часто требуется увеличение гидрофильности поверхности таких материалов, а также введение в биополимеры активных компонентов. Этого можно достичь с помощью изменения поверхностных свойств материала, а именно с применением физико-химических методов обработки. [1]

Основной целью данной работы являлось повышение биосовместимости одного из типичных представителей класса ПГА – поли-3-гидроксибутирата, – путем увеличения гидрофильности, за счет химической обработки поверхности материала.

- Материалы и методы

- Материалы

Поли-3-гидроксибутират (П3ГБ) был получен микробным биосинтезом с использованием штамма Cupriavidus eutrophus B-10646, выделен и очищен переосаждением в системе «хлороформ-гексан». Используемые реагенты приобретались уровня чистоты «ч.д.а.» или выше у различных производителей.

- Модификация поверхности ПГБ химическими методами

В данном исследовании были использованы пленки, сделанные методом испарения 2% П3ГБ в хлороформе. Раствор с хлороформом, приготовленный на водяной бане при 58ºС, испарялся с чашек Петри при комнатной температуре в течение 24 часов. Полученные пленки высушивались в течение 48 часов при комнатной температуре.

В первом случае пленки обрабатывались спиртово-водным раствором 0,1 М NaOH с объемной концентрацией этанола 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% и 60 % в течение 10, 20, и 30 минут, 1, 1,5 и 2 часов, с последующей отмывкой в 0,1М НСl и дистиллированной воде. В втором случае пленки последовательно обрабатывались: алюмогидридом лития (4 мл 1М LiAlH4 в ТГФ) в 46 мл ТГФ при 45ºС; хлорангидридом 4-броммаслянной кислоты в течение 15 минут; триэтаноламином или триэтиламином при 50ºС в течение часа, с дальнейшей отмывкой в 10% соляной кислотой и изопропиловым спиртом. В третьем случае, пленки после алюмогидрида лития 1 час обрабатывались янтарным ангидридом в ТГФ (320мг в 50мл ТГФ) и отмывались в изопропиловом спирте и дистиллированной воде. В четвертом случае пленки обрабатывались 12%водным раствором этилендиамина (ЭДА) при 37 ºС в течение 1, 1,5, 2 часов, при 50 ºС -1, 3 часа, и при 95 ºС-1час, с такой же отмывкой, как и в предыдущем опыте.

- Анализ характеристик обработанных пленок

Поверхностные характеристики всех образцов оценивали с помощью прибора для измерения краевых углов DSA-25E. Из полученных значений методом Оунса-Вендта-Рабеля-Кьельбле рассчитывались свободная поверхностная энергия (СПЭ), ее дисперсная (ДСПЭ) и полярная составляющая (ПСПЭ). Для всех образцов оценивалась биосовместимость по жизнеспособности, прикрепляемости, количеству и морфологии засеянных фибробластов мыши NIH 3Т3 в среде DМЕМ с добавлением эмбриональной телячьей сыворотки, стрептомицина и пенициллина при 5%-ном содержании СО2 в атмосфере и температуре 37°С, с помощью МТТ-теста.

- Результаты

- Свойства полимерных пленок с модифицированной поверхностью

Для модификации поверхности были выбраны четыре методики. Первая основана на щелочном гидролизе сложноэфирных групп П3ГБ, который приводит к образованию остатков 3-гидроксимасляной и кротоновой кислоты [2]. Вторая –основана на известной способности алюмогидрида лития восстанавливать сложноэфирные группы до спиртов [3], с последующей этерификацией гидроксильных групп хлорангидридом 4-броммасляной кислоты [4] и дальнейшим замещении брома аминогруппами третичных аминов [3]. Третья – основана на этерификации гидроксильных групп янтарным ангидридом. Последняя методика основана на аминировании сложноэфирных групп с образованием амидов [5].

Измерение краевых углов смачивания и расчеты СПЭ показали изменение данных показателей при четырех способах химической обработки. При использовании щелочного метода обработки наибольшее увеличение гидрофильности (ПСПЭ) по сравнению с контрольным П3ГБ (3±0,23 мН/м2) отмечалось для образца, обработанного 1 М NaOH в 20% этаноле при экспозиции 2 ч (19,3±0,45 мН/м2). Во втором опыте обработка по сравнению с контрольным необработанным образцом (37,3±0,69 мН/м2), общая свободная энергия увеличивалась до 56.2±0,27мН/м2. При присоединении к полимеру гидрофобного хлорангидрида ПСПЭ уменьшалась, однако при дальнейшей обработке триэтаноламином и триэтиламином вновь увеличивалась, что свидетельствовало о присоединения аминогрупп на поверхность полимера. В третьем опыте при присоединении к восстановленной гидроксильной группе полимера гидрофобного янтарного ангидрида ПСПЭ также уменьшалась на 40-48%. В четвертом опыте при аминировании полимера ПСПЭ увеличивалась максимально у образца, обработанного ЭДА при 50°С в течение 3 часов (12,6±0,26 мН/м2) по сравнению с контрольным образцом (2,4±0,08 мН/м2).

Анализ биосовместимости полученных образцов в МТТ-тесте показал значительно большее количество клеток (до 89-91%) по сравнению с необработанным П3ГБ.

- Заключение

Полученные результаты свидетельствуют об изменении поверхностных характеристик матриксов из П3ГБ в процессе химической обработки, увеличении их гидрофильности и биосовместимости, и возможности их применения в тканевой инженерии.

- Список литературы

1. Ma Z., Mao Z., Gao C. Surface modification and property analysis of biomedical polymers used for tissue engineering // Colloids Surf. B Biointerfaces. – 2007. – V. 60, No. 2. – P. 137-157.

2. Yu J., Plackett D., Chen L.X.L. Kinetics and mechanism of the monomeric products from abiotic hydrolysis of poly[(R)-3-hydroxybutyrate] under acidic and alkaline conditions // Polymer Degradation and Stability. – 2005. – V. 89. – P. 289-299.

3. Robert Thornton Morrison and Robert Neilson Boyd : Organic Chemistry // Inc. Boston 1970

4. www.chemicalnow.ru/ Copyright © 2016 - All Rights Reserved: Научная литература / Синтез изобутилового эфира уксусной кислоты реакцией этерификации / Из хлорангидридов кислот.

5. Nilkamal Pramanik, Kingshuk Dutta,Ranjan K. Basu and Patit P. Kundu. Aromatic π-Conjugated Curcumin on Surface Modified Polyaniline/Polyhydroxyalkanoates based 3D Porous Scaffold for Tissue Engineering Application // Journal: ACS Biomaterials Science & Engineering – University of Calcutta – 28.09.2016