Керамика на основе порошковых смесей, содержащих монетит CaHPO4 и карбонаты биосовместимых ионов

Абдусаторов Б.А., Кузнецов А.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: bakhodur.abdusatorov@gmail.com

В настоящее время перед медицинским материаловедением стоит цель получения материала, у которого химический и фазовый состав обеспечивал бы восстановление целостности поврежденной кости. По химическому составу наиболее сходны с естественной костной тканью фосфаты кальция. Основными элементами костной ткани являются кальций и фосфор, поэтому материалы на основе кальций-фосфатных соединений применяются для лечения дефектов костной ткани. Кроме того в состав костной ткани входят натрий, калий и магний. Поэтому соединения (соли) этих элементов могут быть использованы в качестве вспомогательных компонентов при получении биосовместимых материалов для костных имплантатов. Для регенеративных методик лечения дефектов костной ткани представляют интерес резорбируемые керамические материалы, преобладающей фазой в которых является пирофосфат кальция β-Ca2P2O7 (β-ПФК).

Целью работы являлось получение и исследование керамических материалов на основе порошковых смесей, включающих в себя монетит CaHPO4·2H2O и карбонаты биосовместимых ионов, а именно карбоната натрия Na2CO3·H2O, карбоната калия K2CO3·1.5H2O, карбоната кальция CaCO3 и основного карбоната магния 4MgCO3Mg(OH)3·5H2O).

Брушит синтезировали из 1М водных растворов нитрата кальция и гидрофосфата аммония по реакции (1):

Ca(NO3)2 + (NH4)2HPO4 → CaHPO4·H2O + 2NH4NO3 (1)

Монетит получали после сушки синтезированного порошка при 60оС в течение суток по реакции (2):

СaHPO4·2H2O → CaHPO4 + 2H2O (2)

Полученный монетит был использован в качестве прекурсора фазы β-ПФК. А соли были использованы как спекающие добавки и компоненты, присутствие которых обеспечивает формирование в составе керамического материала.

Порошковые смеси, состав которых (в мольн. %) приведен в таблице, готовили с использованием планетарной мельницы. Соотношение «β-ПФК/Оксид метала» в порошковой смеси было задано как 80/20 мольн. %.

| № | CaHPO4 | Na2CO·H2O | K2CO3·1.5H2O | CaCO3 | 4MgCO3Mg(OH)3·5H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 91.125 % | 8.875 % | - | - | - |
| 2 | 88.73 % | - | 11.27 % | - | - |
| 3 | 84.47 % | - | - | 15.53 % | - |
| 4 | 84.42 % | - | - | - | 15.58 % |

Образцы в форме таблеток диаметром 12 мм и высотой 2 мм, прессованные из порошковых смесей, обжигали в интервале 600-1200 оС с шагом 100 оС и выдержкой в течение 2-х часов при конечной температуре.

В результате выполнения настоящей работы были получены материалы, состоящие из биосовместимых биорезорбируемых фаз: β-Ca2P2O7/β-NaCaPO4; 
β-Ca2P2O7/Ca10K(PO4)7; β-Ca2P2O7/β-Ca3(PO4)2, β-Ca2P2O7/Ca2,86 Mg0.14(PO4)2. Полученные керамические материалы могут быть рекомендованы для использования в качестве материалов для костных имплантатов.

***

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №  16-08-01172, 16-53-00154.