Цинксодержащие металлорганические соединения как прекурсоры для получения пористых углеродных материалов

Чувиков С.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва

sergey.chuvikov@gmail.com

Одним из эффективных способов получения углеродных материалов с регулируемой пористостью, является темплатный метод, в котором структура углеродной матрицы задается исходным соединением. В качестве альтернативного подхода рассматривается карбонизация цинксодержащих металлорганических координационных соединений, в которых пористая структура конечного продукта формируется за счет испарения наноразмерных включений восстановленного цинка [1].  Данный метод позволяет получать микропористые углеродные материалы из непористых прекурсоров, минуя стадию вытравливания и, тем самым, заметно упрощая постсинтетическую очистку и активацию.

В данной работе в качестве исходных соединений были использованы: 1,10-фенантроленовый комплекс 2-нафтоата цинка (II); тетрагидрат 1-нафтоата цинка (II); 1,2-диамин-бензиловый комплекс 1-нафтоата цинка (II). Все материалы были исследованы методами ДСК и РФА, а полученные углеродные материалы дополнительно проанализированы с помощью КР спектроскопии и криосорбции азота. В результате проведенных исследований была разработана 3-х стадийная схема термической обработки цинкорганических соединений: полимеризация соединения (180-250°С), карбонизация органической части (500°С) и восстановление и испарение цинка (900°С). Такая обработка позволила увеличить выход углеродного материала в 4 раза по сравнению с одностадийным пиролизом. Данные РФА, а также расположение G и D полос на спектрах КР позволяют отнести полученные материалы к классу стеклоуглеродных. Удельная поверхность полученных образцов имела значения до 850 м2/г с суммарным объемом пор до 0,48 см3/г. При этом установлено, что удельная поверхность определяется атомным соотношением Zn/Cв исходных соединениях, а степень микропористости - параметрами термической обработки.

Список использованной литературы

1.  Jiang  H.-L., Liu B., Lan Y-Q. et al. From Metal-Organic Framework to Nanoporous Carbon: Toward a Very High Surface Area and Hydrogen Uptake // J. Am. Chem. Soc., 2011, 153, p. 11854-11857