Новые витлокитоподобные ванадаты Sr9-xPbxYb(VO4)7

Мухаринова Александра Игоревна

Аспирантка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sashamyxar@mail.ru

Витлокитоподобные ванадаты стронция являются перспективными для создания новых сегнетоэлектрических материалов [1]. Родоначальник стронций-содержащих витлокитов Sr9In(PO4)7 кристаллизуется в пространственной группе Rm (a = 10.6856 Å, с = 19.9260 Å) и является антисегнетоэлектриком [2].

Традиционным методом исследования нелинейно-оптических свойств является метод генерации второй гармоники (ГВГ) на порошках, позволяющий для нецентросимметричных веществ проводить анализ их фазовых диаграмм и устанавливать связи "строение-свойства".

В рамках работы синтезирована система твердых растворов стронция Sr9-xPbxYb(VO4)7 (х = 0; 1; 2). Полученные соединения кристаллизуются в пространственной группе R3c, однофазность образцов подтверждена методом РФА, определены параметры элементарных ячеек, изучена нелинейно-оптическая активность методом ГВГ лазерного излучения, определены температуры сегнетоэлектрических фазовых переходов Tс, построены температурные зависимости интенсивности сигнала ГВГ I2ω/I2ω(SiO2).

Таблица 1. Температура (Tс) фазовых переходов и величина сигнала
ГВГ (I2ω/I2ω(SiO2)) твердых растворов Sr9-xPbxYb(VO4)7.

| x | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tс, ±5 K | 963 | 906 | 873 |
| I2ω/I2ω(SiO2), 40 мкм | 40 | 32 | 12 |
| I2ω/I2ω(SiO2), 3 мкм | 7.2 | 3 | 1.6 |

Согласно данным ГВГ увеличение содержания свинца в исследуемой системе приводит к понижению Tс, ранее показанному на витлокитах на основе кальция [3]. Интенсивность образцов с диаметром кристаллитов 3 мкм ниже интенсивности образцов 40 мкм, что соответствует теории [4]. В свою очередь, для витлокитов на основе кальция увеличение содержания свинца приводит к росту сигнала ГВГ [3], в нашем же случае наблюдается обратный эффект.

Работа выполнена при поддержке проекта № 16-13-10340 Российского Научного Фонда.

Литература

1. Belik A. A., Takano M., Boguslavsky M. V., Stefanovich S. Y., Lazoryak B. I. New Noncentrosymmetric Vanadates Sr9R(VO4)7 (R = Tm, Yb, and Lu): Synthesis, Structure Analysis, and Characterization // Chem. Mater. 2005, V. 17, P. 122-129.

2. Stefanovich S. Y., Belik A. A., Azuma M. Antiferroelectric Phase Transition in Sr9In(P04)7 // Phys. Rev. B. 2004. V.70, n. 172103.

3. Дейнеко Д. В. Новые витлокитоподобные фосфаты, содержащие свинец: дис. канд. хим. наук. Моск. гос. университет, Москва, 2013.

- Kurts C.K., Perry T.T. A Powder Technique for the Evaluation of Nonlinear Optical Materials // J. Appl. Phys. 1968, V. 39. P. 3798-3813.