Некоторые функциональные слои солнечных элементов нового поколения и их характеристики

Николаев К.О., Шамин А.А.

Студент, аспирант

Пензенский Государственный университет

Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники, Пенза, Россия

E–mail: nikolaev_kirill10@mail.ru, Alexeyshaminwork@gmail.com

Каждодневно ведется поиск альтернативных материалов, применяемых для производства солнечных элементов, которые смогли бы избавить от необходимости применять такие материалы, как Si и GaAs. При довольно большой эффективности элементов на таких материалах, они остаются технологически сложными и дорогостоящими. Достойной заменой таких устаревших элементов являются солнечные элементы на основе гибридных органо-неорганических перовскитов (ГОНП) и сенсибилизированные красителем солнечные элементы (СКСЭ)

Максимальная величина КПД таких элементов достигает 20.2% [1]. Стоимость при этом на 60-65% меньше аналогов на устаревших материалах. Несмотря на это, при производстве солнечных элементов на основе ГОНП и СК требуются некоторые сложные и дорогостоящие технологические процессы – например, нанесение прозрачного проводящего покрытия (ППП), для перовскита соответствующего качества на поверхность подложки или нанесение диоксида титана.

В данной работе рассматриваются некоторые альтернативные способы нанесения таких покрытий: метод центрифугирования для слоев перовскита, который позволяет получить пленки нужного качества и величины адгезии при определённых сочетаниях скорости и времени вращения[1]; метод спрей-пиролиза, который успешно применятся для нанесения ППП на стеклянные подложки и роллерный метод для нанесения слоя диоксида титана. Исследования покрытий проводились различными способами, такими как применение сканирующего электронного микроскопа, четырехзондового метода измерения поверхностного сопротивление, измерения на профилометре и др. На рисунке 1 представлены SEM – изображений некоторых пленок. Хорошо видно, что полученные покрытия являются плотными и равномерными по толщине.

Рисунок 1. SEM – изображение образцов покрытий: а- ГОНП, б - ППП

Список использованных источников

1.  Миличко В.А., Шалин А.С., Мухин И.С., Ковров А.Э. Солнечная фотовольтаика: современное состояние и тенденции развития // Успехи физических наук.  2016, Том 186, №6, С. 801-852.

2.  Печерская Е.А., Шамин А.А. Получение плёнок перовскита методом центрифугирования // Электронное периодическое издание «Аллея Науки», №5, 2017