Комплексы липосом с противоположно заряженными полиэлектролитами для внутриклеточной доставки лекарств: роль заряда комплекса в целевой доставке

Рябухина Е.В.,а Заборова О.В.б

аРоссийский химико-технологический университет им. Менделеева, факультет Нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

бМосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail:miss.katringet@yandex.ru

Липосомы представляют собой везикулы, сформированные фосфолипидной мембраной- внутри липосом находится водный объем, в который могут быть включены водорастворимые соединения. Липосомы способны не только транспортировать лекарственное средство, но и снижать его общетоксическое действие и увеличивать терапевтический эффект. Основываясь на этих свойствах, липосомальные системы доставки противоопухолевых препаратов обуславливают их фармакологическое преимущество перед свободными формами индивидуальных лекарств. Модификация поверхности липосом полимерами позволяет придать им дополнительную термодинамическую стабильность, увеличить время циркуляции в крови, повысить афинность к целевым клеткам.

В данной работе были исследованы липосомы, имевшие различный заряд поверхности, а также их комплексы с противоположно заряженными полиэлектролитами: поликатионом- поли-N-этилом-4-винилперридинийбромидом и полианионом- полиакриловой кислотой. Формирование комплексов, целостность липосомальной мембраны и устойчивость полученных комплексов в водно-солевых средах исследованы с помощью методов динамического светорассеяния, лазерного микроэлектрофореза и флуоресцентной спектроскопии. Цитотоксичность частиц была изучена с помощью МТТ-теста, распределение липосомальных контейнеров в клеточных органеллах методом конфокальной микроскопий. Было продемонстрировано влияние заряда частицы, а также способа формирования поверхностного заряда на ее взаимодействие с клеточной мембраной, проникновение через нее, а также распределение в клеточных органеллах.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (Проект № 17-03-00433)