Закономерности сорбции Eu(III) на глинах различного происхождения.

Семенкова А.С1, Верма П. К.2

М.н.с., н.c.

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

2Национальный Институт Хоми Бхабха, Мумбаи, Индия

E–mail: annamik88@rambler.ru

Важной задачей ядерной энергетики является изолирование от биосферы высокоактивных отходов, образующихся в результате деятельности. Принятая концепция глубоких геологических хранилищ основана на системе мультибарьерной изоляции отходов. Благодаря высокой сорбционной способности и ёмкости глинистых минералов, их способности к набуханию и низкой водопроницаемости, они рассматриваются как перспективные материалы для геотехнических и геологических барьеров. Натуральные глинистые минералы предполагаются в качестве основного компонента буферного барьера. Учитывая большие периоды полураспада актинидов, необходимо создать модель, способную адекватно прогнозировать их поведение в окружающей среде в течение длительного периода времени. Для решения поставленной задачи необходимо определить основные параметры, влияющие на сорбцию каждого из радионуклидов. Целью данной работы стало определение зависимости сорбции Eu(III) (как химического аналога Am(III), Cm(III), а также других лантанидов) от его концентрации, значения pH, а также структурных особенностей глин

В работе на примере ряда чистых и модифицированных глин рассмотрено влияние их структурных особенностей (структуры 2:1 и 1:1), катионного состава (Na/Ca форма) и содержания примесей (гетит) на сорбцию Eu(III) в диапазоне концентраций его концентраций (10-11 -10-6M) при pH 2-10 в среде 0,01М и 1М NaClO4.

Показано, что в среде 0,01М NaClO4 Eu(III) количественно сорбируется на всех рассмотренных глинах, при этом зависимости сорбции не зависят от значения рН. Однако при переходе к 1М NaClO4 начинает отчетливо прослеживается зависимость сорбции от кислотности среды, что свидетельствует об изменении основного механизма взаимодействия Eu(III) с глинистыми минералами.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 16-13-00049).