Гальванические элементы с натриевым анодом и солевыми катодами

Могила Т.Н.

Донецкий национальный университет, г. Донецк

mr.t.95@mail.ru

Электрохимические системы с натриевым анодом представляют собой альтернативу литиевым источникам тока благодаря их низкой себестоимости и высоким удельным электрическим показателям. Однако, в настоящее время такие системы являются малоизученными, и промышленно выпускаемых натриевых источников тока крайне мало. При этом использование высокотемпературного электролита в натриевых системах существенно сужает область их применения.

Данные исследования ориентированы на использование жидких электролитов и катодных материалов на основе галогенидов меди и свинца. Выбор окислителей связан с высокими значениями емкости (CuI – 141 мАч/г, CuF2 – 528 мАч/г) и возможностью создания электрохимически обратимых систем. Значение ЭДС батарей находится в диапазоне 2,75 – 2,87 В для PbHal2 и CuHal, а в случае окислителей CuHal2 от 3,11 до 3,34 В. Для всех систем характерно снижение значения рабочего напряжения с увеличением молекулярной массы галогена и повышение токоотдачи батареи. Это обусловлено повышением растворимости окислителя в электролитах на основе лактонов и лактамов. Также при этом происходит снижение крутизны разрядных кривых в рабочей области. Максимальную степень конверсии окислителя при постоянной токовой нагрузке имеют фториды и хлориды металлов за счет меньшего изменения объема катода. Введение наноструктурированных углеродных материалов в состав катода позволило повысить степень конверсии окислителя с увеличением его молекулярной массы. При этом без снижения доли окислителя в катоде формируется трехмерный электропроводный каркас. Окислители типа MFn и MCln склонны к образованию губки металла в ходе восстановления, а бромиды и йодиды – к образованию плотного осадка металла на коллекторе, что объясняется склонностью последних к образованию растворимых комплексов типа NaMHaln+1. Саморазряд батарей снижается следующим образом: CuI – CuF; СuF2 – CuBr2; PbI2 – PbCl2. Проблема саморазряда была частично решена путем покрытия сепаратора триацетатом целлюлозы и введением в состав катода гидроксиэтилцеллюлозы и Na-карбоксиметилцеллюлозы, однако при этом наблюдается снижение значений разрядных плотностей тока и увеличение падения напряжения с увеличением нагрузки.