Моделирование рентгенофлуоресцентных спектров методом Монте-Карло: 
новые подходы, возможности и перспективы

Гармай А.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

andrew-garmay@yandex.ru

В рентгенофлуоресцентном анализе (РФА) важную роль играет теоретическое описание формирования РФ-излучения [1, 2]. Однако ряд явлений, существенно влияющих на вид рентгеновского спектра, например, многократное рассеяние излучения рентгеновской трубки (РТ) образцом, невозможно точно описать аналитически. Альтернативный подход состоит в моделировании спектров методом Монте-Карло [3].

В рамках настоящей работы предложен алгоритм моделирования рентгеновского спектра, измеренного с помощью коммерческого РФ спектрометра Спектроскан Макс-G (НПО «Спектрон», Санкт-Петербург) с волновой дисперсией. Профиль этого спектра обусловлен как РФ излучением пробы, так и рассеянным ею смешанным излучением РТ. При моделировании учтены геометрия спектрометра, параметры детектора, ряд других влияющих факторов. Адекватность моделирования проверена сравнением со спектрами образцов ПТФЭ, Na2SO4 и бронзы. Успешное решение поставленной задачи открывает ряд возможностей для рутинного РФА, а также для научной и учебной работы в данной области. В частности, оно позволяет:

— скорректировать рассчитанный спектр РТ, используемый для «безэталонного» количественного РФА способом фундаментальных параметров, оперативно контролировать его изменение;

— скорректировать наложение линий анода РТ и РФ-излучения элементов пробы;

— расширить диапазон применимости способов количественного РФА, основанных на использовании рассеянного излучения;

— предсказывать изменения спектра при изменении параметров спектрометра;

— создать «виртуальный спектрометр» – тренажер для обучения, в том числе удаленного, студентов, сотрудников предприятий и аналитических лабораторий и др. основам качественного и количественного РФА без материальных затрат на соответствующее оборудование.

Литература

1.	Павлинский Г.В. Основы физики рентгеновского излучения. М., 2007.

2.	Van Grieken R.E., Marcowicz A.A. Handbook of x-ray spectrometry. 2nd edition, revised and expanded. New York, 2001.

3.	Van Gysel M., Lemberge P., Van Espen P.. // X-Ray Spectrom. 2003. V. 32. № 2. P. 139-147.